## Slide 1
2019. 12. 09.
Készítette: Füredi Máté
Pórusos anyagok a szuperkondenzátorokban

## Slide 2
Elektromos energiatárolók
A hordozható elektronikai eszközök iránti gyorsan terjeszkedő piac és a hibrid elektromos járművek kifejlesztésének hatására folyamatosan növekvő és sürgős kereslet keletkezett környezetbarát, nagyteljesítményű energiatárolók iránt.
Hatalmas fejlődés jellemzi az energiatároló egységeket, részeket
Főbb csoportjai:
  Galvánelemek
  Akkumulátorok
  (Elektronikai) kondenzátorok
  Szuperkondenzátorok

## Slide 3
Fajlagos energia:
  jellemzi, hogy mekkora energiát képes tárolni a rendszer egységnyi tömegben (Wh/kg)
Fajlagos teljesítmény:
  jellemzi, hogy milyen gyorsan képes leadni energiát az egységnyi tömegű rendszer (W/kg)
A kettő ritkán jár együtt
Energiatárolók jellemzői
P. Simon, Nat. Mater., vol. 7, pp. 845–854, 2008.

## Slide 4: Hagyományos kondenzátor
Síkkondenzátor: két párhuzamos fémlemezből (fegyverzet) áll, közöttük elektromos szigetelőanyag
Fontosabb jellemzői:
1. Kapacitás
2. Maximális tárolható energia
J. C. Ellenbogen, “Supercapacitors Review,” no. March, 2006.
Notes: Síkkondenzátort a nagy méretek miatt csak kis kapacitásokra (jellemzően 20–500pF tartományban) használnak. Változtatható kapacitású síkkondenzátor például a forgókondenzátor vagy a légtrimmer. Elméletileg dielektrikumként tetszőleges elektromosan szigetelő anyagot lehet használni (akár levegőt, gázokat, légritka teret vagy egyes folyadékokat is), azonban az elektródák közötti állandó {\displaystyle d,} távolságot biztosítani kell. Ellenkező esetben a kondenzátor kapacitásértéke nem stabil. A kapacitásérték változását kihasználják például a kondenzátor- és az elektretmikrofonokban.

## Slide 5: Szuperkondenzátor
Egyaránt nagy energia- és teljesítménysűrűség
Töltések az elektródok és elektrolit között kialakuló kettősrétegen
Az energiatárolás mechanizmusa alapján elektromos kettős réteg kondenzátoroknak (EDLC) is szokás nevezni. Legfőbb részei:
  Elektród: fém kollektor és aktív rész
  Szeparátor
  Elektrolit: vizes vagy szerves közegű
Rendkívül előnyös tulajdonságokkal rendelkeznek, ötvözve az akkumulátorok és a kondenzátorok pozitívumait
L. L. Zhang and X. S. Zhao, “Carbon-based materials as supercapacitor electrodes,” Chem. Soc. Rev., vol. 38, no. 9, pp. 2520–2531, 2009.
J. C. Ellenbogen, “Supercapacitors Review,” no. March, 2006.
Notes: Az EDLC hagyományos kondenzátorral szembeni nagy energiasűrűsége a Debye-hossz nagyságrendekkel kisebb mivoltának tudható be.

## Slide 6: Elektród
Szuperkondenzátorok elektródjai két részből épülnek fel: egy nagy vezetőképességet biztosító fémből, és ennek a felszínét borító vékony bevonatból
Erre a célra szinte kizárólag szénmódosulatokat használnak, kívánatos fizikai és kémiai tulajdonságok elérhetők.
Legfontosabb szempont:
  Nagy elektromos vezetés
  Nagy fajlagos felület, kontrollálható porozitás
  alacsony költségek
  fizikai forma változtathatósága (por, szálak, aerogélek, kompozitok, lapok, csövek stb.)
  Termikus stabilitás
  Ellenállás korrózióval szemben
A nagy aktív felület szempontjából fontos az átlagos pórusméret és a pórusméret eloszlás
A különböző méretű pórusoknak eltérő szerepe van:
  Makropórusok: ionok általi nedvesíthetőség biztosítása
  Mezopórusok: ionok tárolásához szükséges aktív felület kialakítása
  Mikropórusok: kisebb mértékben hozzájárulnak a nagy aktív felülethez

## Slide 7
Elektród típusok
Főbb típusok:
  Aktív szén (AC)
  Szén nanocső (CNT)
  Grafén
  Templátolt pórusos szén (TC)
L. L. Zhang and X. S. Zhao, “Carbon-based materials as supercapacitor electrodes,” Chem. Soc. Rev., vol. 38, no. 9, pp. 2520–2531, 2009.

## Slide 8: Aktív szén, mint elektród
Előállítható viszonylag olcsó anyagokból (például fa, koksz, dióhéj).
Nagy fajlagos felület (3000 m2/g )
Az aktiválás módjával megválasztásával széles tartományban változtatható pórusméretének:
  Fizikai aktiválás magas hőmérsékleten (700-1200 °C), oxidáló gázok (vízgőz, szén-dioxid, levegő) mellett
  Kémiai aktiválás alacsonyabb hőmérsékleten (400-700 °C) aktiváló ágensek (foszforsav, kálium-hidroxid, cink-klorid) segítségével
Pórusméreteloszlása legtöbb esetben széles, mikro-, mezo-, és makropórusokat is tartalmaz.
A túlzott aktiválás nagy pórustérfogathoz vezet, ami csökkenti az elektromos vezetőképességet. Optimális pórusméret EDLC alkalmazáshoz:
  0,7 nm vizes elektrolit
  0,8 nm szerves elektrolit esetén.
Szuperkondenzátor fajlagos kapacitása:
  100-300 F/g közötti érték vizes elektrolitban
  150 F/g alatti érték szerves elektrolitban

## Slide 9: Szén nanocsövek
Különleges, csőszerű struktúrák
Kedvező elektromos tulajdonság, emiatt kiemelkedő teljesítménysűrűség.
A szén nanocsöveket általában két kategóriába sorolják:
  egyfalú (SWNT)
  többfalú (MWNT).
Nagymértékű mechanikai ellenálló képességük, és nyitott csőszerű hálózatuknak köszönhetően más aktív pórusos anyagok mellett is felhasználhatok a tulajdonságuk javítása érdekében.
Kis fajlagos felületük(500 m2/g), ezáltal kisebb fajlagos kapacitás (100 F/g)
Teljesítménysűrűsége 8 kW/kg körüli érték.
L. L. Zhang and X. S. Zhao, “Carbon-based materials as supercapacitor electrodes,” Chem. Soc. Rev., vol. 38, no. 9, pp. 2520–2531, 2009.

## Slide 10: Grafén
Kétdimenziós szén nanostruktúra, nagy fajlagos felülettel. Jó mechanikai, termikus és kémiai stabilitás, elektromos vezetőképesség
Grafén alapú elektródokkal akár 205 F/g fajlagos kapacitás is elérhető vizes elektrolitban 10 kW/kg teljesítmény-, és 28,5 Wh/kg energiasűrűség mellett
Alkalmazása még gyerekcipőben jár
Y. Wang et al., “Supercapacitor Devices Based on Graphene Materials,” J. Phys. Chem., vol. 113, no. 30, pp. 13103–13107, 2009.
Notes: , egyesek szerint ez az anyag hozhatja el a szuperkondenzátorban használt elektródanyagok új generációját,

## Slide 11: Templát-módszerrel előállított pórusos szén (TC)
Szűk pórusméreteloszlással, rendezett pórusstruktúrával, nagy fajlagos felülettel, és összekötött pórusrendszerrel rendelkező nanostruktúrált szén
Előállítás lépései:
  Szén prekurzor beágyazása történik a templát pórusaiba
  Karbonizációs kezelés
  A templát eltávolítása
Mind mikro-, mind mezo-, mind makropórusos szerkezetek
Funkcionalizált mikropórusos szén állítható elő például Zeolit Y templátból:
  nagy (300 F/g) fajlagos kapacitással
  víz közegű elektrolitban
Rendezett pórusainak köszönhetően felhasználásuk, mint nagy energiasűrűséggel rendelkező elektródanyag előnyös
L. L. Zhang and X. S. Zhao, “Carbon-based materials as supercapacitor electrodes,” Chem. Soc. Rev., vol. 38, no. 9, pp. 2520–2531, 2009.

## Slide 12: Köszönöm a figyelmet!

## Slide 13: Kérdések
1: Mi jellemző a kondenzátorok, szuperkondenzátorok és akkumulátorok energia-, és teljesítménysűrűségére?
2: Hol hasznosíthatók pórusos anyagok egy szuperkondenzátorban?
3: A pórusos anyag mely tulajdonságai vannak hatással a szuperkondenzátor kapacitására/energiasűrűségére?
4: Szén nanocső, mint elektród: mi az előnye és hátránya aktív szénnel szemben?
5: Közönséges aktív szén és templát-módszerrel előállított szén: melyik az előnyösebb?