## Slide 1: Pórusos anyagok alkalmazása a gázelválasztásban
Jancsi Ákos Dávid
Budapesi Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

## Slide 2: Gázelválasztás és módszerei
Elválasztásnak nevezzük azt a folyamatot, amely során anyagok keverékét két vagy több, egymástól összetételükben különböző termékké alakítunk át.
szorbensekkel/oldószerrel
kriogén desztilláció
membránokkal
nyomásingadozásos adszorpció (Pressure Swing Adsorption, PSA)
vákuumingadozásos adszorpció (Vacuum Swing Adsorption, VSA)
hőmérsékletingadozásos adszorpció (Temperature Swing Adsorption, TSA)

## Slide 3: Gázelválasztáshoz alkalmazott pórusos anyagok
aktív szén
szén molekulaszita
aktivált alumínium-oxid
szilikagél
zeolit

## Slide 4: Aktív szén
Gyártási folyamat:
alapanyag előkészítése granulálás karbonizálás gázosítás
Alapanyagok:
fa, tőzeg, kőolajkoksz, antracit, bitumenes szén stb.
Gázosítás:
enyhe oxidáló gázok, pl.: vízgőz, füstgáz, szén-dioxid, oxigén.
aktiválás
400-500 °C
800-1000 °C

## Slide 5: Aktív szén
Tulajdonságok:
fajlagos felület: 300-4000 m2/g
polimodális pórusméret-eloszlás
nem, vagy csak enyhén poláris felület
szükségtelen a nedvességeltávolítás
alacsony kötéserősség
Celzard, A., Fierro, V., Marêché, J. F., & Furdin, G. (2007). Advanced Preparative Strategies for Activated Carbons Designed for the Adsorptive Storage of Hydrogen. Adsorption Science & Technology, 25(3-4),

## Slide 6: Szén molekulaszita (cms)
előállítási módszer
CMS N2
Aktív szén pórusainak bevonása karbonizált hőre keményedő polimerrel
Nitrogén előállítása a levegőből
CMS H2
Polimerek (pl.: PVDC) karbonizálása
Hidrogén és hélium tisztítása
alkalmazás
szerkezet
Jüntgen, H., Knoblauch, K., and Harder, K. (1981) Fuel 60, 817.

## Slide 7: Aktivált alumínium-oxid
Előállíítása:
alumínium-hidroxid termikus dehidratációja
Tulajdonságai:
fajlagos felület: 300-350 m2/g
nagyon nagy hidrofilitás
pórusszerkezete a hőkezelés körülményeitől függ
Alkalmazása:
ipari gázok szárítása
kromatográfia

## Slide 8: Szilikagél (SiO2)
Előállíítása:
kovasav (H4SiO4) polimerizációja
szol-gél módszer
Tulajdonságai:
normál sűrűségű
fajlagos felület: 750-850 m2/g
átlagos pórusátmérő: 22-26 Å
alacsony sűrűségű
fajlagos felület: 300-350 m2/g
átlagos pórusátmérő: 100-150 Å

## Slide 9: Zeolitok
Kémiai összetétel:
alkáli-vagy alkáliföldfémek kristályos alumínium-szilikátjai
Előállítása:
Tulajdonságai:
fajlagos felület: 500-800 m2/g
a szorpció nagy szelektivitással történik
a pórusméretek az előállítás során nagy mértékben befolyásolhatók

## Slide 10: A legelterjedtebb adszorbensek pórusméret-eloszlásának összevetése
Yang, Ralph T.: Gas Separation by Absorption Processes, Series on Chemical Engineering, Vol. I, World Scientific Publishing Co., Singapore, 1997

## Slide 11: Köszönöm a figyelmet!