## Slide 1: Adszorpciós hidrogéntárolás
Készítette: Marton Antal

## Slide 2: Bevezetés
Hidrogén
  Nagy tömegre vonatkoztatott energiasűrűség
  Károsanyagmentes égés
  Vízből elektrolízissel előállítható
  Mobilis, immobilis energiahordozóként is
  Gyenge intermolekuláris kölcsönhatások
    Kis sűrűség
    Térfogatra vonatkozatott energiasűrűsége kicsi
    Tárolási nehézségek

## Slide 3: Lehetőségek
Kompressziós hidrogéntárolás
Hidrogén kritikus hőmérséklete felett
  Nem cseppfolyósítható
Rendkívül nagy nyomás szükséges
  Nehéz, nagyméretű tartály
  Veszélyes
Folyékony hidrogéntárolás
Hidrogén kritikus hőmérséklete alatt
  Nagy enegiaigény
  Nagy sűrűség
Párolgás
David Langohr (2004): A study on hydrogen storage through adsorption in nanostructured carbons, Engineering Sciences [physics]. École Nationale Supérieure des Mines de Paris, English

## Slide 4: Lehetőségek
Vegyületeiben
Fém-hidridek
  Dehidrogénezési reakció – specifikus hőmérsékleten
    Biztonságos
    Energiaigény
  Kis hidrogéntárolási kapacitás
  Drága
Komplex-hidridek
  Nagy hidrogéntárolási kapacitás
  Dehidrogénezési reakció – katalizátor
  Drága

## Slide 5: Adszorpció
Előnyök
  Gyors adszorpció/deszorpció
  Reverzibilis
Nehézségek
  Megfelelő adszorbens szükséges
    Fajlagos felület, pórusméret
    Megfelelő adszorpciós entalpia
  Adszorbens helyigénye
Adszorbensek
  Szénalapú
  Fémorganikus térhálók

## Slide 6: Szén alapú adszorbensek
Aktív szén
Alacsony hőmérsékleten bíztató eredmények
  77 K, 60 bar – 5,5 m/m%
Szobahőmérsékleten kevésbé
  293 K, 100 bar - 1 m/m%
Megoldások
  Megfelelő pórusméret (~0,7 nm)
    Béta-zeolit templátként – 20 K, 20 bar – 6,9 m/m%
    Mezopórusok aktiválása
      Kémiai - KOH

## Slide 7: Szén alapú adszorbensek
Aktív szén
Megoldások
  Adszorpciós entalpia növelése – dópolás
    Bór, lítium
      Nő az adszorpciós entalpia (10-15 kJ/mol)
      Nehézkes előállítás
      Felületen megfelelő diszpergálás, klaszterek kialakulásának elkerülése

## Slide 8: Szén alapú adszorbensek
Aktív szén
Megoldások
  Adszorpció mechanizmus megváltoztatása
    Fémkatalizátorok
      Hidrogén megkötése atomosan
        Adszorbens felületére diffúzió
    Csökken a fajlagos felület
      Szén felülete limitáló faktor lehet
Lifeng Wang, Ralph T. Yang (2010): Hydrogen Storage on Carbon-Based Adsorbents and Storage at Ambient Temperature by Hydrogen Spillover, Catalysis Reviews: Science and Engineering, 52:4, 411-461

## Slide 9: Szén alapú adszorbensek
Grafit
Dópolással (F, K, Cs) ígéretes adszorpciós entalpia
Diffúziókontrollált adszorpció
  Kezdetben gyors, később nagymértékben lelassul
  Kis hidrogéntárolási kapacitás
Szén nanocsövek
Elméleti kutatások alapján nem versenyképesek
Dópolás (Ti)
  Elméletben nagy adszorpciós kapacitás
  Deszorpció (~800 K)
T. Yildirim, S. Ciraci (2005): Titanium-Decorated Carbon Nanotubes as a Potential High-Capacity Hydrogen Storage Medium, Physical Review Letters, 94, 175501
Purewal, Justin (2010): Hydrogen Adsorption by Alkali Metal Graphite Intercalation Compounds. Dissertation (Ph.D.), California Institute of Technology

## Slide 10: Fémorganikus térhálók
Alacsony hőmérsékleten nagy hidrogénkapacitás
Magas hőmérsékleten azonos probléma, mint szénalapú adszorbenseknél
Megoldás:
  Oldószer eltávolítása
    Kötőhelyek szabadulhatnak fel
  Fémkatalizátorok
    Mint széntartalmú adszorbenseknél
  Szerves ligandumok
    Aromás gyűrű – jótékony hatás
    Halogén – csökken az adszorpciós kapacitás, nő a hőérzékenység

## Slide 11: Összefoglalás
Hidrogénadszorpciós tárolás
  Sok megoldás kínálkozik
  Ezek együttes alkalmazása szükséges
  Jelenleg még nem megvalósítható
A hidrogén még nem versenyképes a fosszilis energiahordozókkal szemben

## Slide 12: Köszönöm a figyelmet!

## Slide 13: Kérdések
Miért pont hidrogén? Mik az előnyei, hátrányai?
Milyen hidrogéntárolási lehetőségeket ismersz?
Miért a szénalapú adszorbensek a „legnépszerűbbek”?
Milyen hatása van a dópolásnak?
Miért fontos a pórusméret?